TECHNINIS GAMINIO APRAŠAS

| TINOVA VX Puikiai dengiantys vandeniniai medienos dažai. |  |
| --- | --- |
| Sudėtyje yra daug sausųjų medžiagų. Paviršiaus nereikia gruntuoti. Labai ilgai išlieka nepakitęs nudažyto paviršiaus atspalvis ir blizgumas. Su fungicidais. Apsaugo medinį paviršių nuo pelėsių ir dumblių, neleidžia į pagrindą skverbtis drėgmei. Dažytas paviršius atsparus dideliems temperatūrų svyravimams. Paskirtis. Naujiems ir anksčiau dažytiems mediniams fasadams, kitoms lauke esančioms detalėms. Netinka anksčiau raudonžemio dažais dažytiems paviršiams. Paviršiaus paruošimas. Apdorojamas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas, ant jo negali būti senų atšokusių sluoksnių. Gruntavimas. Neapdorotą medieną pirmiausia įmirkykite „Tinova V Impregneringsolja“ arba „Pinotex Aqua Base“ (ir lentų galus). Dažymas. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Paruoštą paviršių nudažykite dviem „Tinova VX“ sluoksniais. Rekomenduojama darbinė temperatūra +10...+35 °C. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje. Produktą neatidarytoje pakuotėje galima laikyti 2 metus nuo pagaminimo datos (žr. pakuotę). Gamintojas: „Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, SE-205 17 Malmė, Švedija, tel. (+46) 40355000. Importuotojas: UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-2600 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 232 3341 li@sadolin.lt |  |
| TECHNINIAI DUOMENYS Talpa Naudojimas rišiklis SAUSŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS BLIZGUMO LAIPSNIS SAUSAS LIEČIANT GALIMA DAŽYTI KITĄ SLUOKSNĮ dengiamumas skiediklis SPALVŲ PALETĖ DARBO ĮRANKIAI ĮRANKIŲ VALYMAS LAIKYMAS | 1 L / 2,5 L / 5 L / 10 L lauko darbams MODIFIKUOTA ALKIDO EMULSIJA 61% pusiau BLIZGUS, 40 12 h, 23C 50% RH 16 h (23C, 50% RH) 6–8 m²/l VANDUO TINTORAMA TEPTUKAS, VOLELIS, PURŠKIKLIS VANDUO UŽDAROJE TAROJE, t>0C |
| Profesionaliems naudotojams saugos duomenų lapas pateikiamas pareikalavus. |  |