Techninis gaminio aprašas

TINOVA VX LASUR

Vandeniniai lesiruojamieji medienos dažai

- Didesnis sausųjų medžiagų kiekis lyginant su kitomis vandeninėmis medienos apsaugos priemonėmis

- Giliai įsigeria į medieną

- Gerai išsilygina, atsparūs dėvėjimui

- Dažuose yra veikliųjų medžiagų, saugančių medieną nuo pelėsių

- Tonuojamieji

- Užtikrina puikias paviršiaus savybes atstumti drėgmę

- Greičiau džiūsta lyginant su kitomis medienos apsaugos priemonėmis, kurių sudėtyje yra didelis sausųjų medžiagų kiekis

- Sudėtyje nėra alkilfenoletoksilato (APEO)

Paskirtis

  - Mediniams fasadams, pertvaroms, pastogėms ir kitiems lauke esantiems mediniams paviršiams.

Paviršiai

  - Dažai tinka naujiems paviršiams ir daugeliui anksčiau vandeninėmis arba skiediklinėmis medienos apsaugos priemonėmis apdorotų paviršių; pjautinei ir obliuotai medienai lauke.

Naudojimo apribojimai

- Netinka lauke esantiems anksčiau neimpregnuotiems naujiems mediniams paviršiams.

- Pastebėta, kad dažai žymiai ilgiau džiūsta ant šių rūšių medienos – visžalė sekvoja (Sequoia Sempervirens), didžioji tuja (Thuja Plicata), akmenmedis (Chlorophora excelsa) ir melamino fosfatu sumažinto degumo mediena.

- Pastebėta, kad ilgiau nei įprastai džiūsta šių rūšių mediena – tikmedis (Tectona Grandis), termiškai apdorota mediena ir maumedis (Larix).

- Nesuderinami su bitumo turinčiais gaminiais / paviršiais.

Paviršiaus paruošimas

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų, samanų, kerpių ir kitų organinių teršalų.  Paviršiaus valymo būdą reikia rinktis atsižvelgiant į teršalų pobūdį (dulkės, suodžiai, pelėsiai, organinės kilmės teršalai). Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute).

- Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18% drėgnio.

- Paviršiaus apdorojimo priemonės efektyvumas, džiūvimas, sugeriamumas ir sukibimas labai priklauso nuo medienoje esančių dervų ir aliejų kiekio.  Prieš pradėdami apdoroti paviršių pašalinkite dervas ir aliejų nuo paviršiaus šluoste, pamirkyta organiniame skiediklyje (pvz., vaitspirite).

- Labai nešvarų paviršių valykite valikliu „Lavatio“, organinės kilmės teršalus – „Bio-Lavatio“.  Nuvalę valikliu, paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol nudžius.

- Kad paviršius būtų padengtas lygiai, ant jo esantį senų dažų arba lako sluoksnį reikia visiškai pašalinti – mechaniniu būdu (gremžtuku) arba terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais).

Gruntavimas

- Naują, arba iki grynos medienos nuvalytą seną paviršių 1 kartą nugruntuokite medienos įmirkymo priemone „Superbase“.

- Jei pačios medienos paviršius nelygus, prieš gruntavimą galima jį truputį pašlifuoti švitriniu popieriumi.  Šlifuoti nugruntuoto arba nudažyto paviršiaus nereikia ir nerekomenduojama.

Dažymas

- Dažykite 2 tinkamo atspalvio lesiruojamųjų medienos dažų „Tinova VX Lasur“ sluoksniais. Norint išgauti šviesesnį atspalvį, į tonuotus dažus galima įpilti iki 30% bespalvio „Tinova VX Lasur“.

- Antrą sluoksnį dažykite pirmajam išdžiūvus, tačiau ne vėliau, kaip po trijų mėnesių nuo paviršiaus nudažymo pirmu sluoksniu.

Techniniai duomenys

| Paskirtis | lauko darbams |
| --- | --- |
| Rišiklis | alkido emulsija / akrilo lateksas |
| Fungicidai | Jodopropinilbutilkarbamatas (IPBC). |
| Tankis | ~ 1,03 kg/l (balta 68801 ~ 1,13 kg/l) |
| Sausųjų medžiagų kiekis | ~ 57 masės % (~56 tūrio %) |
| Dažų pH | 7,0–7,5 |
| Lakiųjų organinių junginių kiekis | < 27 g/l. |
| Blizgumo laipsnis | Pusiau blizgūs |
| Tonavimas | Bespalviai (tonavimo pagrindas), balti, raudoni, juodi, geltoni, tikmedžio, tamsiai rudi |
| Džiūvimo laikas ( 23 C, 50% RH) | Nekimba dulkės maždaug po 4–6 val. Galima dažyti po 24 h |
| Dengiamumas | Obliuota mediena: 8–10 m²/l vienam sluoksniui Pjautinė mediena: 3–5 m²/l vienam sluoksniui |
| Skiediklis | Vanduo |
| Darbo įrankiai | Teptukas arba specialus volelis |
| Įrankių valymas | Vanduo |
| Laikymo uždaroje gamyklinėje pakuotėje trukmė | 2 metai |
| Laikymo sąlygos | Uždaroje taroje, t>0 C |
| Pakuotė | 1, 2,5 ir 10 L |

Paviršiaus dažymo ir priežiūros rekomendacijos

- Prieš dažydami gaminį gerai išmaišykite.

- Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...30 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%.

- Dažymas drėgnu oru arba žemesnėje nei rekomenduojama temperatūroje sumažina dažų įsigėrimą į medieną, pablogina sukibimą su paviršiumi ir prailgina dažų džiūvimo laiką.

- Nepatartina prieš dažymą paviršiaus daug šlifuoti švitriniu popieriumi, nes dažai blogiau įsigers į paviršių. Negalima paviršiaus valyti plieniniu gremžtuku arba vieliniu šepečiu.

- Dažykite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu, o paskui plačiai ištrinkite teptuku, kad sluoksnis būtų tolygus. Dažant reikia vengti persidengimų ir nedažyti per plonu sluoksniu.

- Dažant reikia gerai padengti dažais visą apdorojamą paviršių.   Prieš prikalant lentas ar sumontuojant kitas medines detales, rekomenduojama bent vieną kartą nudažyti jas apdailos dažais (jei įmanoma, ir antrąją pusę).  Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo.

- Galutinis apdoroto paviršiaus atspalvis ir blizgumas priklauso ne tik nuo pasirinkto dažų atspalvio, bet ir nuo medienos rūšies, jos natūralios spalvos, paviršiaus šiurkštumo ir porėtumo.  Todėl prieš galutinai pasirenkant dažų atspalvį, rekomenduojama jį išbandyti ant medienos, kuri bus dažoma.

- Tamsesniais atspalviais nudažytą medieną paprastai reikia mažiau prižiūrėti nei nudažytą šviesiai (ir rečiau perdažyti), nes dažų plėvelėje esantis pigmentas sumažina kenksmingą UV spindulių poveikį.

- Vėliau ant paviršiaus nusėdusias dulkes, nešvarumus, samanas ir kitus teršalus reikia pašalinti plaunant, atšokusias daleles – kietu šepečiu (ne metaliniu!).

Darbo sauga.

Gaminio sudėtyje nėra žemos virimo temperatūros tirpiklių.  Vengti patekimo ant odos ir į akis. Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape.

Gamintojas

„Akzo Nobel Decorative Coatings AB“, Švedija.

Importuotojas

UAB „LI Sadolin“, Savanorių pr. 178, LT-2600 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 232 3341 li@sadolin.lt

www.spalvupasaulis.lt

Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis.  Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminys buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį.   Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.